| 脉冲激光沉积系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 北京珀菲特科技有限公司 | 照片 |  |  |
| 型号 | PLD-S35 |  |  |  |
| 购置时间 | 2024年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 脉冲激光沉积（Pulsed Laser Deposition，PLD）系统是一种用于薄膜材料制备的先进技术设备，利用高能量脉冲激光束聚焦在靶材上，使靶材表面的材料瞬间吸收激光能量，发生蒸发、电离等过程，形成高温、高密度的等离子体羽辉，并沉积在衬底表面形成薄膜，适用于金属、半导体、氧化物、氮化物等各种材料薄膜的制备，包括一些复杂的多元化合物薄膜。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）系统极限真空度：≤1.0×10^(-5) Pa（经72小时烘烤除气后），短时间暴露大气并充入干燥氮气后，再开始抽气，40分钟可达到5.0×10^(-4) Pa。 （2）样品台：采用激光加热方式，最高加热温度：1000℃，温度稳定性：±1℃，加热区域直径：16mm。 （3）靶台：采用两级磁力耦合旋转机构，4个1英寸靶位，可以自传、公转和摇摆，每个靶托可以单独取放。 （4）固体激光器：能量：90mJ@266nm。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 培训费 | 200元/人/次 | 300元/人/次 | 400元/人/次 | 培训通过考核可自习预约使用，培训2次，考核1次 |
| 机时费 | 500元/小时 | 800元/小时 | 1000元/小时 | 计费时间间隔为0.5小时 |
| 材料费 | 靶材自备，如使用实验室靶材则按照材料价格另行收费 |  |  |  |
| 委托加工费 | 700元/小时 | 1100元/小时 | 1400元/小时 |  |